| ТУ 2312-002-87353678-2009 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В комплексных системах лакокрасочных покрытий для грунтования прокорродировавших поверхностей черных металлов с толщиной коррозийного слоя до 100 мкм. Грунтовка может служить в качестве самостоятельного покрытия. В этом случае внешний вид пленки - полуматовый (полуглянцевый). - СВОЙСТВА Покрытие водостойкое, атмосферостойкое в промышленной атмосфере, содержащей агрессивные газы и пары, стойкое к кратковременному обливу кислотами и щелочами. |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Цвет пленки | коричневый |
| Количество упаковок | двухупаковочная |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 70-76 |
| Условная вязкость по В3-246 с диаметром сопла 4 мм, при 200С,с | 40-150 |
| Теоретический расход на один слой гр./м2 | 130-175 |
| Рекомендуемая толщина одного слоя мкм | 50-75 |
| Время высыхания до степени 3 при 20 °С, ч, не более При 1200 С При 200 С | 1 24 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию при 20 °С, ч, не менее 5% раствора H2SO4 Воды | 30 48 |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов –3, степень обезжиривания -1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 или St2).

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением грунтовки ЭП-0199 необходимо убедиться, что все ее компоненты хорошо перемешаны и грунтовка однородна по всему объему тарного места. Хранившуюся при отрицательных температурах основу грунтовки предварительно сутки выдерживают в условиях от +10 до +25°С.

Отвердитель смешивают с основой,  в соотношении,  приведенном в паспорте качества, прилагаемом к каждой партии материала.

Подготовленную грунтовку наносят на предварительно очищенную от рыхлой, пластовой ржавчины и обезжиренную поверхность металла в условиях относительной влажности до 80% и при температуре от +5 до +35°С. После полного высыхания первого слоя (через 24 часа при температуре +20°С) наносят последующие слои или слой защитной эмали на эпоксидной либо иной основе.

После смешивания основы грунтовки с отвердителем,  при необходимости материал разбавляют до  20% от общей массы.  Для разбавления использовать растворители Р-4, Р-5, ксилол, толуол, сольвент.

В случае нанесения безвоздушным или пневматическим распылением  допускается  разбавление  более 20%.

При нанесении безвоздушным или пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха свыше 25˚ С  при разбавлении до рабочей вязкости  рекомендуется  добавить  2-5% высококипящего ароматического растворителя (сольвент, тяжелый сольвент).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Поэтому работы следует производить в условиях хорошего воздухообмена, вдали от открытых источников огня, используя индивидуальные средства защиты. Препятствовать попаданию грунтовки и ее компонентов в органы пищеварения, дыхания. При попадании ЛКМ на кожу смыть его тёплой водой с мылом.

Хранить грунтовку ЭП-0199 следует в герметичной таре в помещении, исключая воздействие воды, пара и прямых солнечных лучей при температуре от -20 до +30°С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Растворители Р-4,Р-5, ацетон, ксилол, толуол, сольвент.