МАСЛО ДЛЯ БАНЬ И САУН

Натуральное экологически чистое масло для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для защиты пола в банях и саунах от грязи и влаги. Препятствует образованию плесени и грибков, придает древесине влаго - и грязеотталкивающие свойства, увеличивает срок службы и подчеркивает структуру древесины. Предотвращает набухание и растрескивание древесины в условиях высоких температур. Образует паропроницаемое («дышащее») покрытие. Снижает водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды. Обладает высоким антибактериальным действием. Безопасно при соприкосновении с кожей человека, не имеет запаха, не токсично.

СОСТАВ:

Натуральное природное масло.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется внутри бань и саун по любым (новым или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям.

ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, губка, ткань.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой, предварительно отшлифована и очищена от грязи и пыли. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 80-120. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин).  В случае присутствия глубоких загрязнений на поверхности, очистить моющим средством. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить живичным скипидаром.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением масла для пола необходимо тщательно перемешать. Рекомендуется двухслойное нанесение. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5°С. Время высыхания при температуре +20-25°С 16-18 часов (межслойная сушка) и 24-48 время высыхания второго слоя. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастет.

Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины.  Излишки масла удалить через 15-25 минут после нанесения каждого слоя сухой, без ворсовой ткани. После высыхания второго слоя (24-48 часов), протопить парную до 60-80°С и протереть без ворсовой тканью обработанную древесины, при высоких температурах.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным моющим средством или мыльным раствором. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить живичным скипидаром. Нанесите масло для пола способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

1 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 24 часа

2 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов.

РАЗБАВЛЕНИЕ:

Запрещено.

КОЛЕРОВКА:

Не рекомендуется.

РАСХОД:

13-15 л/м2 в зависимости от вида древесины.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

По окончании работ инструмент промыть водой с добавлением бытовых моющих средств.

СРОК ГОДНОСТИ:

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +35°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ:

Хранить в недоступном для детей месте. При работе с маслом использовать перчатки. После использования утилизировать как бытовые отходы.

ВАЖНО:

При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха. Натуральное масло имеет специфический запах, что не является браком.

ТУ 20.59.20-007-19858470-2021