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+ Экологичный продукт
+ Матовый финиш
+ Содержит карнаубский воск
+ Защита от плесени и грибков
+ Предотвращает растрескивание древесины

Назначение
Масло-воск для столешниц и мебели MÖKKE используется как финишное покрытие для всех типов деревянных поверхностей внутри помещений. Предназначен для обработки столешниц и мебели. Защищает изделие от растрескивания и появления пятен. Обладает антистатическим свойством. После высыхания масло становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием. Устойчив к деформации и легко реставрируется. Удобен в применении. Не содержит растворителя.  
Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть сухой, предварительно отшлифована и очищена от грязи и пыли. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней. Шлифовку поверхности производить абразивными материалами зернистостью Р 80-240 (в зависимости от плотности древесины). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин). В случае присутствия смолы на поверхности древесины, удалить Живичным скипидаром. Старые слои ЛКМ тщательно удалить.
Нанесение 
Продукт готов к применению. Перед нанесением масло-воск для столешниц и мебели необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Нанести вдоль волокон древесины с помощью кисти, валика или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки с поверхности и отполировать поверхность войлочной тканью или падом. Второй слой наносится через 24 часа по принципу первого слоя. Рекомендуется нанести не менее 2-х слоев. Оптимальная температура нанесения не ниже +15 С.
Обновление
Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным моющим средством или мыльным раствором. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить живичным скипидаром. Нанесите масло способом, описанным ранее в один слой.
Время высыхания
1 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 18 - 24 часа.
2 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 24 - 48 часов. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Полное высыхание и окончательная прочность поверхности наступает через 7 дней. 
Состав
Смесь натуральных масел, воск карнауба, канифоль, транспарентный пигмент, диоксид кремния, сиккатив (без свинца).
Расход 
10-15 м2/л в два слоя. В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.
Очистка инструмента 
После работы, инструмент очистить Живичным скипидаром, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде. 
Инструмент 	 
Кисть, х/б ткань, валик.
Срок годности 	 
Гарантийный срок годности – 60 месяцев. 
Транспортировка и хранение:
Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -35°C до +35°C. При хранении масла в отрицательных температурах, перед началом работ, необходимо в течении суток выдержать масло при температуре от +18°C до +25°C.
Меры предосторожности и утилизация:
При работе с маслом обеспечить вентиляцию воздуха и использовать перчатки. При попадании на кожу немедленно смыть водой. Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, при необходимости утилизировать.  Хранить в недоступном для детей месте. После использования утилизировать как бытовые отходы.
Натуральное масло обладает характерным запахом.
Рекомендации 
Рекомендуется провести предварительное выкрашивание. Цветное масло из разных партий следует смешать друг с другом, чтобы не допустить различий в оттенке.   
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