Универсальный бесцветный акриловый лак
для мебели с антисептиком.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Акриловый дисперсионный лак - универсальное средство для защиты и декорирования. Предназначен для защиты деревянных поверхностей внутри помещений. Подходит для обработки паркетных, деревянных и фанерных изделий, а также для МДФ, ДСП, ДВП, ОСП (OSB). Придаёт поверхности благородный блеск и подчёркивает текстуру древесины. Лак может использоваться как финишный слой после обработки морилкой или как самостоятельное средство для придания блеска и защиты поверхности. Также лак подходит для столярных работ, в том числе для лакировки изделий из шпона, фанеры и дерева. Применяется для мебели, перил, наличников, дверей, плинтусов, паркета и других интерьерных элементов.
СВОЙСТВА:
Состав отличается высокой адгезией и эластичностью. Содержит антисептик для защиты от синевы, плесени, гниения и прочих биопоражений. Повышает износостойкость поверхности и предотвращает ее растрескивание. Создает паропроницаемое покрытие. Подчеркивает текстуру древесины.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Перед нанесением лака поверхность очистить (от грязи, синевы, смолы, жировых загрязнений), отшлифовать, просушить и обезжирить. Продукт осторожно перемешать, не допуская образования пузырьков. Состав готов к применению (возможно разбавление водой до 5%). Лак наносить равномерно кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя с интервалом 2 часа при t° от +5 ˚С до +30 ˚С и влажности воздуха не более 70 %. После завершения работ инструмент промыть водой.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
каждого слоя при t° (20 ± 2) °С – 2 часа, полное высыхание – 24 часа. Полный набор прочности наступает через 4 недели (28 дней).
РАСХОД:
Пиленая поверхность – 8-12 м2/л, строганная поверхность – 12-15 м2/л. Расход зависит от обрабатываемой породы древесины.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Стойкость к воде: не менее 48 часов при t° (20±2) °C.
Плотность: 0,95-1,05 г/см³
pH: 7,5-8,5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Водорастворимый состав. Без органических растворителей и запаха.
Не содержит вредных веществ.
СОСТАВ:
Акриловая дисперсия, вода, воск, биоцид, целевые добавки,
модификаторы реологии.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
В оригинальной плотно закрытой таре, при t° не ниже 0°С. Не ставить вверх дном. Допускается транспортировка при t° до -30°С. Выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества.
СРОК ГОДНОСТИ:
24 месяца с даты изготовления указанной на упаковке, при соблюдении всех условий хранения и транспортировки.
УТИЛИЗАЦИЯ:
Нельзя сливать в водоемы, канализацию или на землю. Высохший лак утилизировать как бытовой мусор.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Работать в проветриваемых помещениях. Использовать перчатки и защитные очки. Избегать попадания на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от прямых солнечных лучей.
Пожаровзрывобезопасен.
[bookmark: _GoBack]РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Избегать механических повреждений. При необходимости очистки использовать мягкие моющие средства. Не использовать абразивные чистящие средства. При появлении повреждений производить текущий ремонт. Поддерживать оптимальный микроклимат помещения.
