[bookmark: _GoBack]Краска-грунт для фасадов и интерьеров из древесины LuxDec «NORDI»
Краска-грунт для фасадов и интерьеров LuxDec «NORDI» с повышенной устойчивостью к экстремальным погодным условиям и биологическим заражениям. Предназначена для окраски изделий из древесины и минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Подходит для окраски вертикальных поверхностей, мебели, заборов, беседок, дверей, окон и стен. После окрашивания создает сатиновое покрытие, подчеркивает структуру древесины. 
Свойства: при нанесении первого слоя краски-грунта снижается потребление продукта при последующих слоях, а также улучшается декоративный эффект. Продукт защищает от появления синевы, гниения, плесени и прочих биопоражений. Создает паропроницаемое покрытие, позволяя древесине естественным образом выводить влагу. В составе УФ-фильтр для защиты поверхности от выцветания. Отличается экстремальной стойкостью к дождю, снегу, перепадам температур. Подходит для регионов с суровым климатом. Благодаря воску в составе на поверхности создается гидрофобный барьер, минимизирующий разбухание древесины. Срок службы покрытия до 10 лет в зависимости от условий эксплуатации. Продукт не содержит токсичных растворителей. 
Подготовка поверхности: перед нанесением краски поверхность необходимо тщательно подготовить. Древесина должна быть сухой и здоровой. Поверхность очистить (от следов старой краски, пыли, грязи), обезжирить и отшлифовать в два этапа:
Предварительная шлифовка —  крупнозернистый абразив (40-80) в зависимости от исходного состояния поверхности. 
Финишная шлифовка — мелкозернистый абразив (120-180). 
Если древесина ранее не была пропитана, ее необходимо обработать бесцветным антисептиком или биоцидом. Для устранения дефектов (отверстий, трещин и т.п.) используйте шпатлёвку, а после её высыхания — отшлифуйте отремонтированные участки. 
Разбавление: водой до 5% от массы краски при необходимости.
Состав: дисперсия акрилового сополимера, наполнители, пигменты, биоцид, фунгицид, воск, реологические добавки, вода.
Расход: на один слой 100-120 г/м2.
Количество слоев: мин. количество слоев — 2, для светлых оттенков — 3. Нанесение большого количества слоев увеличивает глянец и укрывистость. 
Нанесение: продукт полностью готов к применению. Возможно небольшое расслоение — перед применением тщательно перемешать.  При t выше +5 °С наносить тонким слоем кистью, валиком или краскораспылителем вдоль волокон древесины. Избегать образования подтеков. Конечный цвет окрашенной поверхности зависит от сорта и качества древесины, ее плотности, а также количества и толщины нанесенных слоев. После завершения работ инструмент промыть водой.
Время высыхания: «на отлип» при t +20 °С – 1 час, межслойная сушка – 2 часа. Через 24 часа (полное время высыхания) окрашенную поверхность можно мыть теплым раствором неабразивных моющих средств.
Хранение и транспортирование: в плотно закрытой таре, при t выше 0 °С. Допускается транспортирование и хранение краски при t до -30 °С не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. 
Срок годности: 24 месяца со дня изготовления. 
Утилизация: после использования тару с остатками продукта плотно закрыть и отправить на бытовую свалку.
Рекомендации: разные партии могут незначительно отличаться оттенком — смешайте краску  между собой в большой ёмкости. Не рекомендуется окрашивать горизонтальные поверхности: полы, паркет, террасы, крыши, черепицы. Для максимальной эффективности соблюдайте технологию нанесения (очистка, шлифовка, сушка, количество слоёв). 
Меры предосторожности: использовать перчатки и защитные очки. Избегать попадания на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен.

База не предназначена для использования как самостоятельный продукт, необходима обязательная колеровка (до 10% от массы краски).
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