Лакоморилка LuxDec
НАЗНАЧЕНИЕ: акриловая лакоморилка — универсальное средство для защиты и декорирования деревянных и минеральных поверхностей внутри и снаружи (кроме бесцветной) помещений. Подходит для столярных работ, в том числе для лакировки шпона, фанеры, дерева, МДФ, ДСП, ДВП, ОСП (OSB), бетонных и паркетных изделий. Придаёт поверхности благородный блеск и подчёркивает текстуру. Применяется для покрытия перил, наличников, дверей, плинтусов, паркета, садовой мебели и других интерьерных элементов.
СВОЙСТВА: продукт отличается высокой адгезией, эластичностью и атмосферостойкостью. Содержит антисептик для защиты от синевы, плесени, гниения и прочих биопоражений. Повышает износостойкость поверхности и предотвращает ее растрескивание. Создает паропроницаемое покрытие. Подчеркивает текстуру древесины. Цветная лакоморилка содержит в составе УФ-фильтр для защиты поверхности от выцветания.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед нанесением лакоморилки поверхность очистить (от грязи, синевы, смолы, жировых загрязнений), отшлифовать, просушить и обезжирить. Продукт осторожно перемешать, не допуская образования пузырьков. Состав готов к применению (возможно разбавление водой до 5%).
НАНЕСЕНИЕ: продукт наносить равномерно кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя с интервалом 2-4 часа при t° от +5 ˚С до +30 ˚С и влажности воздуха не более 70 %. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших поверхностей - несколько досок одновременно. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета поверхности, а также от количества слоев лакоморилки. После завершения работ инструмент промыть водой.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: каждого слоя при t° +20(±2)°С – 2-4 часа, полное высыхание – 24 часа. Полный набор прочности наступает через 4 недели (28 дней).
РАСХОД: пиленая поверхность, кирпич — 8-12 м2/л, строганная поверхность, бетон – 12-15 м2/л. Точный расход зависит от обрабатываемой поверхности.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: стойкость к воде не менее 48 часов при t°+20 (±2)°C. pH — 7,5-8,5
Плотность — 0,95-1,05 г/см³
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты изготовления, при соблюдении всех условий хранения и транспортировки.
СОСТАВ: акриловая дисперсия, вода, воск, биоцид, целевые добавки, модификаторы реологии.
БЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ЗАПАХА
НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: избегать механических повреждений. При необходимости очистки использовать мягкие моющие средства. Не использовать абразивные чистящие средства. При появлении повреждений производить текущий ремонт. Поддерживать оптимальный микроклимат помещения.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: в оригинальной плотно закрытой таре, при t° не ниже 0°С. Не ставить вверх дном. Допускается транспортировка при t° до -30°С. Выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества. Нельзя сливать в водоемы, канализацию или на землю. Высохший продукт утилизировать как бытовой мусор.
[bookmark: _GoBack]МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: работать в проветриваемых помещениях. Использовать перчатки и защитные очки. Избегать попадания на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от прямых солнечных лучей.
Пожаровзрывобезопасен.
