Грунт-эмаль 3в1

Назначение: грунт-эмаль предназначена для покрытия чистых и ржавых металлических поверхностей, как снаружи, так и внутри помещений. Область применения - окраска решёток, оград, кованных изделий, каркасов теплиц, гаражей, складов, цехов, различных металлических конструкций эксплуатирующихся в атмосферных условиях (мосты, опоры линий электропередач, трубы). Окраска сельхозтехники и деталей машин.

Свойства: сочетает в себе свойство трёх продуктов: преобразователя ржавчины (прекращает развитие ржавчины на металле), антикоррозийного грунта и декоративной эмали.

Способ применения: необходимо очистить от ржавчины, окалины, жира, пыли  и других загрязнений. Металлические поверхности обезжирить уайт-спиритом и хорошо просушить. Не пригодно для нанесения на поверхности, окрашенные лакокрасочными материалами на НЦ и ХВ основе. Перед применением материал тщательно перемешать, а после выдержать для удаления пузырьков воздуха.  Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 наносить в 2-3 слоя при температуре от +5˚С до +35˚С и влажности воздуха не более 70 %.

Инструмент и его очистка: кисть, валик, краскораспылитель. По окончанию работ инструмент промыть ксилолом или сольвентом.

Разбавление: при необходимости разбавить сольвентом (нефрас-А – 130/150), скипидаром или ксилолом или их смесью между собой, взятой в любых соотношениях, и  отфильтровать через сито. Допускается для разбавления применять уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200) в смеси с выше перечисленными растворителями, взятой в соотношении 1:1. В процессе окрашивания  разбавленный материал периодически  перемешивают для предотвращения расслоения.

Блеск: глянцевый

Расход и время высыхания: расход на один слой 110-180 г/м². Фактический расход зависит от подготовки поверхности и метода нанесения. Время высыхания каждого слоя при температуре от 20˚С до 24˚С составляет до 6 часов. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания увеличивается. Второй слой можно наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Время выдержки после нанесения последнего слоя и до начала эксплуатации не менее 48 часов.

Состав: модифицированный алкидный лак, пигменты, наполнитель, сиккатив, преобразователь ржавчины, противокоррозионный компонент, функциональные добавки, растворитель.

Хранение и транспортирование: перевозить и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности - 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация: не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Использованную тару утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка: 0,9 кг / 1,9 кг / 2,9 кг / 20 кг.    5 кг (некоторые цвета по запросу)

ВАЖНО: Рекомендуемая   толщина  однослойного покрытия эмалей 20-25 мкм. Максимально допустимая толщина одного слоя, не более 60 мкм. Нанесение слишком толстого слоя покрытия, может приводить к его сморщиванию и растрескиванию. Для исключения разнооттеночности материал одного цвета, но разных партий, необходимо смешать между собой. Хранить в недоступном для детей месте. Работы проводить на открытом воздухе в хорошо проветриваемом помещении. По окончании работ тщательно проветрить помещение. Использовать средства защиты органов дыхания, зрения. Запрещается курить и пользоваться открытым огнём.

ГРУНТОВКА ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНА! БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

ТУ 20.30.12-006-88586321-2017