Шпатлевка для плит OSB MOKKE
· Для внутренних и наружных работ
· Заделка швов, стыков и трещин до 5мм
· Обеспечивает воздухо- и влагообмен
· Образует атмосферостойкое покрытие
· Защищает от появления плесени и грибка
· Создает эластичное покрытие, устойчивое к образованию трещин
Назначение: Экологичная акриловая шпатлевка без токсичных растворителей для финишного выравнивания поверхностей, заделки швов, стыков, трещин, отделки углов на OSB, ДСП, ДВП и др. пористых древесных плитах глубиной до 5мм перед окрашиванием. После шпатлевания поверхность может быть зашлифована.
Свойства: Продукт готов к применению и не требует разбавления водой. Имеет хорошую адгезию, влаго- и трещино стойкость с минимальной усадкой.  Высокая белизна. Покрытие с высоким коэффициентом паропроницаемости. После высыхания не мелит. 
Применение: работы проводить при t выше +15°С. Поверхность должна быть сухой и очищенной в т.ч. от старых отслаивающихся покрытий. Рекомендуется предварительное грунтование для выравнивания впитывающей способности поверхности. Шпатлевку перемешать, наносить в 2 сплошных слоя валиком, нержавеющим или пластмассовым шпателем. Первый слой – на сдир. Второй слой – выравнивающий. Допускается заделка неровностей до 5 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение. После полного отверждения отшлифовать поверхность и обеспылить. Инструмент промыть водой. 
Время высыхания: «на отлип» - 2 ч., полное высыхание - 24 ч. при t +20°С. 
Расход: 0,5-2 кг/м2. 
Состав: акриловая дисперсия, наполнители,  модифицирующие добавки, вода.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Утилизировать как бытовые отходы. 
Хранение и транспортировка: в плотно закрытой таре при t от  +5°С до +35°С. Выдерживает 7 циклов замораживания (цикл не более 1 суток) при t до -18°С.  
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