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Для стен и потолков

НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА
Моющаяся латексная краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью, где требуется устойчивость покрытия к регулярному мытью и истиранию: кухонь, коридоров, прихожих, лестничных площадок, общественных, административных и лечебно-профилактических объектов. Подходит для бетонных, оштукатуренных, кирпичных и деревянных поверхностей, а также старых покрытий и обоев под покраску. Образует прочное бархатисто-матовое покрытие, устойчивое к истиранию и влажной уборке. Обладает высокой укрывистостью и адгезией, легко наносится без подтеков, быстро высыхает, не желтеет, почти не имеет запаха и содержит противоплесневые и антисептические добавки.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Удалить непрочно держащиеся старые покрытия, пыль, грязь, масляные загрязнения и другие вещества, ухудшающие адгезию. При наличии грибка или плесени обработать поверхность средством против биопоражений. Трещины и неровности зашпатлевать. Глянцевые покрытия и зашпатлеванные участки отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Для укрепления основания, уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности рекомендуется обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
НАНЕСЕНИЕ
Перед использованием перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем. Не использовать краску при температуре ниже +5 °С и влажности воздуха более 65 %, при необходимости разбавить водой. Легко колеруется водными и универсальными колорантами до 10 %. По окончании работ инструмент сразу промыть водой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход на один слой 140–170 г/м². Время высыхания между слоями при температуре +20 °С и влажности воздуха 65 % — 1–2 часа, полное высыхание — 12 часов. Покрытие набирает окончательную прочность в течение 28 суток, в этот период рекомендуется избегать интенсивных механических нагрузок. Разбавитель — вода (не более 5 %). Не рекомендуется смешивать с другими красками и растворителями.
СОСТАВ
Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, вода, антисептические и модифицирующие добавки, противоплесневый элемент.
ХРАНЕНИЕ
Срок годности — 36 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0 °С. Допускается транспортировка и хранение краски при температуре до −40 °С. Выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. В случае замораживания краску следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до однородной массы.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНА. НЕТОКСИЧНА. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Использовать средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания и зрения. Избегать попадания краски в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. После использования пустую тару и высохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы.
ТУ 20.30.11-001-19858470-2020
ПРИ НАЛИЧИИ СТИКЕРА «БАЗА С» НА ЭТИКЕТКЕ:
БАЗА С — прозрачная основа для колеровки в насыщенные цвета. Применять исключительно в заколерованном виде.
