ГРУНТОВКА ПО СТАРОЙ КРАСКЕ.
[bookmark: _GoBack]ОБРАБОТКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: грунтовка предназначена для наружных и внутренних работ для предварительной подготовки поверхностей, ранее окрашенных масляной, ПФ, НЦ и т.п. лакокрасочными материалами перед нанесением новых слоёв (обычно водно-дисперсионных (акриловых) красок и эмалей). Также подходит для обработки пластика, ПВХ, ОСБ (OSB) и СИП (SIP) - панелей.
СВОЙСТВА: формирует прочное связующее звено между старым покрытием и новым слоем краски, обеспечивая надёжную адгезию и снижая риск отслаивания и растрескивания. Укрепляет основание и стабилизирует старые слои, уменьшая вероятность их разрушения. Образует защитную плёнку, выравнивающую впитываемость, предотвращающую пятна и разводы при нанесении финишного слоя и снижающую расход краски. Дополнительно изолирует загрязнения и жирные пятна, не позволяя им проявляться через новый слой.
СОСТАВ: водная дисперсия акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, консервант.
РАСХОД: от 100 до 200 г/м² в зависимости от впитывающей способности и состояния основания.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: применять при температуре от +5 °С до +35 °С. Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли и других ухудшающих адгезию веществ. Непрочные участки, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить. Жирные и смоляные пятна удаляют с помощью растворителей, а меловую и известковую побелку полностью размывают водой до твёрдого основания. Трещины, сколы и неровности необходимо зашпатлевать. Не подлежащие грунтованию прилегающие элементы (окна, двери и т.д.) рекомендуется защитить от загрязнений малярной лентой. 
НАНЕСЕНИЕ: грунтовку тщательно перемешать при помощи миксера или дрели с насадкой до однородной консистенции всего содержимого емкости. Наносить за один проход кистью или коротковорсовым валиком. Инструмент после использования промыть водой.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % — 2 часа «на отлип», полное высыхание не менее 24 часов. Нанесение последующих отделочных слоёв производят только после полного высыхания грунтовки.
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца со дня изготовления.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С. Беречь от прямых солнечных лучей. Выдерживает до 5 циклов замораживания при температуре не ниже -40 °C общей продолжительностью не более 2 недель. В случае замораживания выдержать грунтовку в тёплом помещении до полного оттаивания и перемешать. При длительном хранении возможно расслаивание продукта, которое устраняется при перемешивании.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегать попадания в глаза; при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.
УТИЛИЗАЦИЯ: пустую тару и остатки материала плотно упаковать и утилизировать как бытовые отходы.
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