ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ
ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ШТУКАТУРОК
НАЗНАЧЕНИЕ: грубодисперсная адгезионная грунтовка с мелкой мраморной крошкой используется для предварительной обработки любых оснований (в том числе плотных, гладких, плохо впитывающих поверхностей) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, цементных штукатурок; перед укладкой керамической плитки (не в чашах плавательных бассейнов и резервуаров с питьевой водой); перед нанесением декоративных штукатурок и фактурных красок; перед использованием плиточных клеев. 
СВОЙСТВА: придает шероховатость гладким поверхностям, улучшает сцепление последующих отделочных слоёв с поверхностью. Выравнивает цвет основания. Можно колеровать. Содержит уникальный состав кварцевого наполнителя для создания надёжного сцепления. Снижает влагопоглощение основания. Экологически чистый, нетоксичный, пожаробезопасный и морозостойкий состав без запаха.
СОСТАВ: водная дисперсия акрилового сополимера, модифицирующие добавки, грубодисперсный наполнитель, консервант. 
РАСХОД: от 150 до 250 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: применять при температуре от +5 °С до +35 °С. Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли и других ухудшающих адгезию веществ. Непрочные участки, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить. Жирные и смоляные пятна удаляют с помощью растворителей, а меловую и известковую побелку полностью размывают водой до твёрдого основания. Не подлежащие грунтованию прилегающие элементы (окна, двери и т.д.) рекомендуется защитить от загрязнений малярной лентой. В местах, подверженных длительному или частому увлажнению (например, на цоколях), должны быть исключены капиллярный подсос и поступление влаги со стороны основания, для чего необходимо убедиться в том, что выполнена надлежащая гидроизоляция. Грунтовку тщательно перемешать при помощи миксера или дрели с насадкой до однородной консистенции всего содержимого емкости. При необходимости разбавить водой, но не более чем на 5% по объему. Наносить за один проход кистью или коротковорсовым валиком. Инструмент после использования промыть водой.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % — 2 часа «на отлип», полное высыхание не менее 24 часов. Нанесение последующих отделочных слоёв производят только после полного высыхания грунтовки.
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца со дня изготовления.
[bookmark: _GoBack]ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С. Беречь от прямых солнечных лучей. Выдерживает до 5 циклов замораживания при температуре не ниже -40 °C общей продолжительностью не более 2 недель. В случае замораживания выдержать грунтовку в тёплом помещении до полного оттаивания и перемешать. При длительном хранении возможно расслаивание продукта, которое устраняется при перемешивании.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегать попадания в глаза; при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.
УТИЛИЗАЦИЯ: пустую тару и остатки материала плотно упаковать и утилизировать как бытовые отходы.
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