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	ООО «Альянс-Строительные Технологии» 

ИНН 5056009188 / КПП 502701001

Адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, 

ул. Угрешская 15А офис 407
Тел, факс: (495) 662-49-93, (495) 662-89-92 
E-mail: 6628992@mail.ru

WEB-сайт: www.fibroblok.ru


Пластификатор – ускоритель твердения для устройства стяжек пола, в том числе для полов с подогревом (теплый пол), а также для изготовления самоуплотняющихся бетонных и растворных цементных смесей, получения плотных, прочных и водонепроницаемых бетонов 
АрмМикс «Термопласт»

Произведен в соответствии с ТУ 5745-001-63506120-2009
Готовый к применению водный состав на основе комплексных солей и кремнийорганических соединений. Не имеет раздражающего запаха, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. Разрешен к применению и эксплуатации Минздравом РФ для производства бетонов и строительных растворов для внутренних и наружных работ, для гражданского и промышленного строительства. 

Рекомендован к использованию:

1. Бетонные полы

2. Стяжки пола, в т.ч. полусухие

3. Стяжка теплого пола

4. Товарные бетонные и растворные смеси

5. Вибролитые и вибропрессованные изделия (тротуарная и облицовочная плитка, бордюрный камень и т.д.)
6. Фибробетон
7. Немодифицированные сухие цементно-песчаные смеси (М-150, М-200, М-300)
8. Строительные кладочные растворы 
Достоинства:

· Увеличивает пластичность, подвижность и удобоукладываемость бетонных и растворных смесей без вибрирования. 

· Уменьшает водоотделение и расслаиваемость. 

· Снижает в 5-10 раз воздухововлечение без вибрирования. 

· Снижает деформации при усадке бетона и раствора. 

· Повышает плотность, однородность и прочность бетона и раствора. 

· Повышает морозостойкость до F200. 

· Снижение расхода воды затворения на 10-15% и более.  

· Снижает трудозатраты и стоимость производства работ. 

· Снижает или полностью устраняет образование высолов. 

· Позволяет сократить количество цемента на 10% и более.
Способ применения: Сократить расход воды затворения на 10-15%. Перед использованием состав тщательно перемешать в заводской упаковке. Залить состав в емкость с водой затворения и перемешать вручную или ввести непосредственно в готовую бетонную или растворную смесь.

Расход состава: на 100 кг цемента: 0.8-1 л при температурах от -5°С до +35°С 

Требования безопасности: Состав пожаробезопасен. Работы производить, соблюдая требования безопасности при работе со щелочами с рН=9-11. Работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. При попадании состава в глаза, на кожу или слизистые оболочки промыть их водой. Беречь от детей!
Транспортирование и хранение: Упакованный состав транспортируется автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в неотапливаемых контейнерах в соответствии с правилами перевозок и крепления грузов действующими на данном виде транспорта. Упакованный состав хранится в неотапливаемых складах в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.
Упаковка П/э канистры 10 л, кубы 1 т (плотность состава 1,2-1,4 г/см³)
Гарантии изготовителя: Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления. Состав содержит взвесь и осадок. 
Контактная информация по поставке материалов: 

Тел. многокан. 8 (495) 662-89-92

Тел. многокан. 8 (495) 662-49-93
E-mail: 6628992@mail.ru 
WEB-сайт: www.fibroblok.ru 
