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Грунт-пропитка глубокого проникновения, акрилатный состав
на водной основе АрмМикс "Универсал"
Упрочняющая и обеспыливающая пропитка для бетонных полов, цементных стяжек + концентрированная грунтовка для антисептической и адгезионной обработки фасадов, погребов и подвалов под нанесение цементных и гипсовых штукатурок, плиточных клеев и водных красок.
В качестве пропитки - состав готов к применению, на водной основе. В качестве грунтовки – подлежит разведению водой в пропорции 1:2…1:5. Не содержит токсичных органических растворителей, не имеет раздражающего запаха, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.
Назначение:
- Обеспыливает и упрочняет бетонные полы, цементные стяжки, в т.ч. полусухую ЦПС.
- Повышает водонепроницаемость и морозостойкость бетона
- Увеличивает адгезию отделки. 

- Придает поверхности глянец
- Защищает строительные основания от поражения болезнетворными и гнилостными микробами и бактериями, плесенью и мхами в процессе эксплуатации. 

- Снижает вероятность появления высолов и изменения цвета отделки при эксплуатации.

- Повышает адгезию цементных и гипсовых штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев, водно-дисперсионных красок и увеличивает долговечность отделки.

- Сохраняет паро- и воздухопроницаемость оснований. 

Способ применения: 
Кистью, валиком, распылителем при температуре +5…+30°С нанести на поверхность до насыщения. Высыхание - 1 ч при + 20°С. В течение первых 24 ч после нанесения защищать от атмосферных осадков.
Для использования материала в качестве грунтовки – предварительно развести с водой в пропорции 1:2…1:5.
Ориентировочный расход: 
Средний расход - 1 л на 4-5 м² (0,2-0,25 л/м²), зависит от впитываемости, пористости и шероховатости основания, а также способа нанесения.

В качестве грунтовки – 1 л на 15…30 м²
Требования безопасности: 
Материал пожаробезопасен. Нейтральный – реакция среды рН=7-8. 

Работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. Не допускать попадания в глаза. 

При попадании на кожу или слизистые - промыть водой.

Упаковка: п/э канистры 5, 10 л, бочки 200 л, кубы 1000 л.
Транспортирование и хранение: Упакованный состав транспортируется автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозок и крепления грузов действующими на данном виде транспорта. Упакованный состав хранится в сухих помещениях при температуре выше плюс 5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и маркировки.

Гарантии изготовителя: Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления. Допускается взвесь и осадок. Не замораживать.

Контактная информация по поставке материалов: 

Тел. многокан. 8(495)662-89-92

Http://www.fibroblok.ru
