ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ ПРОПИТКА «ЕСТЕСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ» 
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Назначение: Прозрачная силиконовая пропитка с матовым эффектом подходит для широкого спектра материалов: природного камня, песчаника, ракушечника, бетона, кирпича, черепицы, цементных плит и т.д. Уникальная формула позволяет составу проникать вглубь материала, сохраняя естественный внешний вид поверхности и подчеркивая натуральную красоту камня.
Области применения: Защита фасадов зданий. Консервация памятников архитектуры. Обработка цоколей и фундаментов. Защита внутренних стен.
Свойства: Пропитка экологична, без запаха, пожаробезопасна. Создает невидимый защитный барьер. Сохраняет паропроницаемость материала. Предотвращает   появление   высолов и грибка. Защищает от влаги и сохраняет естественный вид. Увеличивает срок службы строительных конструкций.
Способ применения: Перед применением пропитку тщательно перемешать, поверхность очистить от загрязнений, удалить солевые пятна, тщательно просушить. Продукт полностью готов к применению. Наносить при температуре от +5°С кистью или валиком в один слой, допускается нанесение распылителем. Нанесение второго слоя допускается не позднее, чем через 30 минут после нанесения. До полного высыхания (8 часов при +20 °С) поверхность защитить от влаги (росы, дождя). Инструмент после работы промыть водой.
Расход: Минеральная штукатурка — 0,2 - 0,3 л/м². Кирпич — 0,4 - 1,0 л/м². Природный камень — 0,1 - 1,5 л/м². Пористый бетон — 0,5 - 1,5 л/м².
Состав: Силиконовый гидрофобизатор, антисептические компоненты, вода.
Срок годности: 24 месяца.
Хранение и транспортировка: Не замораживать! Хранить и перевозить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 °С до +35 °С. Не складировать вблизи работающих отопительных приборов. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Утилизация: Не сливать в канализацию и водоемы. Пустую тару утилизировать как строительный мусор. 
Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания в глаза и на кожу. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу – промыть большим количеством воды.
Примечание: Перед началом работ рекомендуется провести тестовое нанесение на небольшом участке для определения оптимального расхода материала.
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