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Пластифицирующая добавка для бетона и строительного раствора

АрмМикс «Суперпласт-С»

Произведена в соответствии с ТУ 5745-005-63506120-2015
Готовый к применению водный состав для приготовления бетонных и растворных смесей. Не имеет раздражающего запаха, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. 

Достоинства:

· Эффективен для бетонных и растворных смесей на низкомарочных и высокомарочных цементах.

· Пластифицирующий (не разжижающий) - позволяет изготовлять тиксотропные самоуплотняющиеся бетонные смеси с маркой по удобоукладываемости до П4.

· Водоредуцирующий - снижает расход воды затворения на 8% и более.

· Стабилизирующий и водоудерживающий - исключает раствороотделение и водоотделение высокоподвижных смесей.

· Увеличивает водонепроницаемость на 2-4 ступени - от W2 до W4-W6.

· Не вызывает коррозии бетона, стальной арматуры, металлических форм и оборудования.

· Снижает или полностью устраняет образование высолов и усиливает цвет бетонных изделий.

· Снижает давление в бетононасосе и трубопроводах при торкретировании, повышает производительность работ, позволяет получать прочные и плотные покрытия и регулировать фактуру поверхности.

· Повышает морозостойкость - придает бетону с маркой по морозостойкости F100 морозостойкость F200.

· Позволяет в ряде случаев позволяет обойтись без виброобработки изделий.

· Эффективен для бетонных работ и производства изделий без нагрева и с применением тепловлажностной обработки до 90°С, электропрогрева и т. п., в том числе для систем полов с подогревом «теплый пол». 

· Кладочный раствор с добавкой легкий в работе - пластичный, не прилипает к инструменту, не стекает со стены и не загрязняет кладку.

Способ применения:

Перед применением добавку необходимо тщательно перемешать в заводской упаковке. Состав вводят в готовый бездобавочный раствор или бетон, или предварительно смешивают с водой затворения. Расход добавки – 2 литра на 100 кг цемента. Для продления срока подвижности бетонной смеси дозировку увеличивают до 2,5 л на 100 кг цемента. Сократить расход воды затворения на 15%. Залить состав в емкость с водой затворения и перемешать вручную или ввести непосредственно в готовую бетонную или растворную смесь.

Требования безопасности: 
Состав пожаробезопасен, малотоксичен. Работы производить, соблюдая требования безопасности, работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. При попадании состава в глаза, на кожу или слизистые оболочки промыть их водой. Беречь от детей!

Транспортирование и хранение:

Упакованный состав транспортируется автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в неотапливаемых контейнерах в соответствии с правилами перевозок и крепления грузов действующими на данном виде транспорта. Упакованный состав хранится в отапливаемых складах при температуре не ниже 0°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.

Упаковка
П/э канистры 5, 10 л, бочки 200л, кубы 1 т, автоцистерны.
Гарантии изготовителя: 

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления. 

Контактная информация по поставке материалов: 

Тел. многокан. 8 (495) 662-89-92
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