	[image: image4.png]BOAOOTTANKUBAIOWAS NPONUTKA

FMMAPO®OEU3ATOP





	ООО «Альянс-Строительные Технологии» 

ИНН 5056009188 / КПП 502701001

Адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, 

ул. Угрешская 15А офис 407

Тел, факс: (495) 662-49-93, (495) 662-89-92 

E-mail: 6628992@mail.ru

WEB-сайт: www.fibroblok.ru



	
	[image: image2.png]Aenaem CTponTesbCTBO HaAeXHbIM




ООО «Альянс-Строительные Технологии» 

ИНН 5056009188 / КПП 502701001

Адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, 

ул. Угрешская 15А офис 407

Тел, факс: (495) 662-49-93, (495) 662-89-92 

E-mail: 6628992@mail.ru

WEB-сайт: www.fibroblok.ru




	
	АрмМикс ГИДРОФОБИЗАТОР

Концентрат (1 к 5)
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Назначение: 
Концентрированная гидрофобизирующая защитная пропитка для искусственного, натурального облицовочного камня, кирпича, бетона, газобетона, известняка, гипса и других строительных материалов. Применяется для придания водоотталкивающих свойств, разбавляется водой в соотношении 1:5.

Инструкция по применению: 
Для приготовления раствора для работы, необходимо развести концентрат водой. На один литр концентрата добавить 5 литров воды, тщательно перемешать. Наносить на сухую поверхность валиком, кистью, распылителем, в 1-2 слоя (мокрым по мокрому, с интервалом не более 5 минут) при температуре от +5°С до +35°С. Приготовленный состав следует использовать в течение 1 часа.

Расход готового раствора: 
Составляет 200-500 мл/м², в зависимости от пористости и впитываемости поверхности. 

Пропитка не изменяет внешний вид обработанной поверхности, не нарушает паропроницаемость, предотвращает появление плесени, снижает водопоглощение в 10-30 раз. Для достижения более эффектного результата нанести до полного насыщения поверхности в 2 слоя мокрым-по-мокрому. 
Срок службы покрытия - 5 лет и более.
Меры предосторожности: 
работать в очках, перчатках, рабочей обуви (ботинках, резиновых сапогах и т.п.). При попадании на кожу смыть большим количеством воды. Не допускать попадания пропитки на стекло, алюминиевые и пластиковые поверхности. 

Транспортирование и хранение: 
Состав транспортируется автомобильным, ж/д и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозок. Срок годности – 1 год с момента изготовления. Упакованный состав хранится в сухих помещениях при температуре от -5°С до +40°С вдали от действия прямых солнечных лучей.
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