ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ СИЛИКОНОВАЯ
ПОЛУМАТОВАЯ ПРОПИТКА
«МОКРЫЙ КАМЕНЬ»
Назначение: Прозрачная силиконовая пропитка создает полуматовый финишный слой с лёгким блеском. Подходит для широкого спектра материалов: природного    и    искусственного камня, песчаника, ракушечника, бетона, кирпича, черепицы, цементных плит. Уникальная формула обеспечивает эффект “мокрого камня”, сохраняя при этом натуральную текстуру поверхности.
Области применения: Защита фасадов зданий. Консервация памятников архитектуры. Обработка цоколей и фундаментов. Защита внутренних стен.
Свойства: Пропитка экологична, без запаха, пожаробезопасна. Создает защитный барьер с эффектом мокрого камня. Обеспечивает паропроницаемость. Защищает от высолов и грибка. Придает морозостойкость. Маскирует солевые отложения. Увеличивает   коррозионную   стойкость.
Способ применения: Перед применением пропитку тщательно перемешать, поверхность очистить от загрязнений, удалить солевые пятна, тщательно просушить. Продукт полностью готов к применению, в случае необходимости разбавить водой до 5%.  Наносить при температуре от +5°С кистью или валиком в один слой, допускается нанесение распылителем. Нанесение второго слоя допускается не позднее, чем через 30 минут после нанесения. До полного высыхания (8 часов при +20 °С) поверхность защитить от влаги (росы, дождя). Инструмент после работы промыть водой.
Расход: Средний расход 1 л на 5-7 м².
[bookmark: _GoBack]Состав: Акриловый полимер, технологические добавки, антисептик, ПАВ, вода.
Срок годности: 24 месяца.
Хранение и транспортировка: Не замораживать! Хранить и перевозить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 °С до +35 °С. Не складировать вблизи работающих отопительных приборов. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Утилизация: Не сливать в канализацию и водоемы. Пустую тару утилизировать как строительный мусор. 
Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания в глаза и на кожу. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу – промыть большим количеством воды.
Примечание: Перед началом работ рекомендуется провести тестовое нанесение на небольшом участке для определения оптимального расхода материала.
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