Шпатлевка латексная для внутренних работ

Акриловая латексная шпатлевка для внутренних работ предназначена для заполнения трещин , заделки стыков ГКЛ, выравнивания неровностей различных поверхностей под дальнейшую отделку: окраску, поклейку обоев, нанесение декоративных покрытий. 
СВОЙСТВА: представляет собой белую пастообразную массу. Легко наносится, после высыхания дает прочную матовую поверхность, хорошо шлифуется, имеет небольшую усадку. 
ПРИМЕНЕНИЕ: наносить с помощью шпателя из нержавеющего металла или пластика на очищенную поверхность. Рекомендуемая толщина одного слоя 1-2 мм. Нанесение каждого последующего слоя производить после полного высыхания предыдущего. Время полного отверждения составляет 24 часа. Для получения более высококачественного покрытия его необходимо отшлифовать. В случае замораживания, шпатлевку следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы. 
[bookmark: _GoBack]РАСХОД: 500-1000 г/м² при толщине одного слоя – 1-2 мм
СОСТАВ: Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.
ХРАНЕНИЕ: хранить в плотно закрытой таре от +5°С до +25°С, в сухом прохладном, защищенном от мороза месте, избегать попадания прямых солнечных лучей. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: шпатлевка не токсична, пожаровзрывобезопасна. Рекомендуется работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей.
СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в отапливаемом помещении. 
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