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Назначение и применение  Акриловая шпатлевка применяется для внутренних и наружных работ, предназначена для выравнивания и исправления дефектов на разных типов поверхностей (из дерева, бетона, гипсокартона, каменных блоков, кирпичей и других минеральных поверхностей.).
Особенности: Материал является однокомпонентным составом, отличающимся пастообразной консистенцией белого со слабым запахом, для улучшения скрепляющих характеристик с поверхностью. Материал практичен в использовании для различных типов поверхностей, может применяться в качестве грунтовочного слоя при выравнивании стен, потолочных перекрытий либо как декоративное покрытие. После высыхания даёт прочную матовую поверхность, которая хорошо шлифуется и обладает небольшой усадкой. Позволяет получить идеально гладкую, белоснежную поверхность.
Способ применения: Наносить на сухую, и очищенную от загрязнения и старых разрушенных слоев покрытия. Шпатлёвку наносить с помощью шпателя (не склонного к появлению ржавчины пластик, нержавеющий металл). В случае загустения разбавить водой не более 5% Рекомендуемая толщина общего покрытия не должна превышать 5мм, а одного слоя – 1-2мм,.Время высыхания однослойного покрытия 2-4 часа (при температуре 20+/-2С) Нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего. Время полного высыхания – 24 часа. Для получения более высококачественного покрытия его необходимо отшлифовать, используя наждачную бумагу с зерном не более 240 единиц. После полного высыхания шпатлёвки можно наносит любые водно-дисперсионные краски. Допускается нанесение ЛКМ, в том числе алкидные эмали и др.
 Транспортировка и хранение: Хранить в плотно закрытой таре при температура выше +5С. Шпатлёвку транспортировать в плотно закрытой заводской таре при температуре выше 0С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -40С, но не более 1мес. В случае замораживания шпатлевку следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы.
Расход: 500-1000г/м2
Состав: Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.
Расход:  500-1000 г/м2, при толщине слоя – 1-2 мм
Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления ( при условии хранения в отапливаемом помещении).



