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Комплект «ВИК Элитест Эксперт» (далее - комплект) предназначен для проведения визуального и измерительного контроля основного материала (полуфабрикатов, заготовок, деталей), изделий, анализа их состояния при подготовке к выполнению технологических операций и в эксплуатации с целью подтверждения соответствия требованиям стандартов, технических условий, конструкторской документации и правил.
Визуальный и измерительный контроль материала (полуфабрикатов, заготовок, деталей) и сварных соединений проводят на следующих стадиях:
· входного контроля;
· изготовления деталей, сборочных единиц и изделий;
· подготовки деталей и сборочных единиц к сборке;
· подготовки деталей и сборочных единиц к сварке;
· сборки деталей и сборочных единиц под сварку;
· процесса сварки;
· контроля готовых сварных соединений и наплавок;
· исправления дефектных участков в материале и сварных соединениях (наплавках);
· оценки состояния материала и сварных соединений в процессе эксплуатации технических устройств и сооружений, в том числе по истечении установленного срока их эксплуатации.
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Таблица 2.1
	№ пп
	Наименование
	Количество

	Состав комплекта «ВИК Элитест Эксперт»:

	1
	Универсальный шаблон сварщика УШС-4 ЭЛИТЕСТ
	1 шт.

	2
	Набор радиусных шаблонов Элитест
           №1 R= (1÷6) мм
           №3 R= (7÷25) мм
	
1 шт.
1 шт.

	3
	Набор щупов №4 Элитест (0,1÷1,0) мм
	1 шт.

	4
	Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 Элитест
	1 шт.

	5
	Линейка металлическая (300 мм)
	1 шт.

	6
	Рулетка измерительная Элитест Р5УЗП
	1 шт.

	7
	Угольник слесарный плоский 90° УП 160×100 мм ЭЛИТЕСТ (класс 2)
	1 шт.

	8
	Лупа просмотровая ЛПИ-464М 7×
	1 шт.

	9
	Лупа просмотровая с подсветкой (3× и 8× кратная)
	1 шт.

	10
	Лупа измерительная ЛИ-3-10× LED Элитест 
	1 шт.

	11
	Зеркало инспекционное телескопическое Элитест
	1 шт.

	12
	Фонарь светодиодный
	1 шт.

	13
	Батарейка
	1 шт.

	14
	Мелок высокотемпературный 1530 °С
	1 шт.

	15
	Маркер BRAUBERG PRO PLUS 4 мм
	1 шт.

	16
	Карандаш
	1 шт.

	17
	Авторучка
	1 шт.

	18
	Блокнот
	1 шт.

	19
	USB-флеш-накопитель
	1 шт.

	20
	Сумка для ВИК
	1 шт.

	Сопроводительная документация:

	21
	Паспорт и руководство по эксплуатации «Комплект для визуально-измерительного контроля «ВИК Элитест Эксперт»»
	1 шт.

	22
	Паспорт «Лупа измерительная ЛИ-3-10× LED Элитест 
	1 шт.

	23
	Паспорт «Штангенциркуль ШЦ-1-125 Элитест. 
ГОСТ 166-89»
	1 шт.

	24
	Паспорт «Наборы щупов №1, №2, №3, №4 Элитест»
	1 шт.

	25
	Паспорт «Угольник слесарный плоский 90° УП "ЭЛИТЕСТ". ГОСТ 3749-77»
	1 шт.

	26
	Паспорт «Наборы радиусных шаблонов №1, №2, №3 Элитест»
	1 шт.

	27
	Паспорт «Универсальный шаблон сварщика УШС-4 ЭЛИТЕСТ»
	1 шт.

	28
	Паспорт «Рулетка измерительная Элитест Р5УЗП» 
	1 шт.

	29
	Документ о метрологическом обеспечении (на комплект)
	1 шт.
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Технические характеристики измерительного инструмента, входящего в состав комплекта, указаны в эксплуатационной документации на конкретное изделие.
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1.1 Измерительный инструмент, входящий в состав комплекта, предназначен для использования, как в помещении, так и на открытом воздухе.
1.2 Условия эксплуатации комплекта содержатся в таблице 4.1.
Таблица 4.1
	Наименование параметра
	Значение

	Температура окружающего воздуха*, °С
	20 ÷ +40

	Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более
	80

	Атмосферное давление, кПа
	86,6 ÷ 106,7


*При несовпадении диапазона температур по условиям эксплуатации конкретного измерительного инструмента, входящего в состав комплекта, следует руководствоваться документацией на данный измерительный инструмент.
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1.3 Перед началом работ, ознакомиться с эксплуатационной документацией на комплект ВИК и на каждый измерительный инструмент, входящий в состав комплекта.
1.4 Перед использованием, измерительный инструмент промыть авиационным бензином по ГОСТ 1012-2013 или моющим раствором с пассиваторами. Насухо протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой.
1.5 Внешние поверхности линз оптических приборов очистить от загрязнений ветошью, смоченной мыльным раствором. Насухо протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой.
ВНИМАНИЕ: не применять органические растворители!
1.6 Во время эксплуатации, не допускать ударов и падения измерительного инструмента во избежание повреждений, царапин и вмятин на измерительных поверхностях.
1.7 Не допускать трения измерительных плоскостей инструмента о контролируемые детали.
1.8 Не допускать попадания на измерительный инструмент масла, абразивной пыли, эмульсии, стружки и других загрязняющих веществ.
1.9 Перед началом измерений, проверить нулевые показания измерительных инструментов.
1.10 По окончании работ, удалить загрязнения мягкой тканевой салфеткой, смоченной авиационным бензином по ГОСТ 1012-2013 или моющим раствором с пассиваторами, насухо протереть измерительный инструмент чистой сухой салфеткой и уложить в сумку для хранения.
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1.11 Во избежание травматизма не проводить измерения при движении режущего инструмента и при вращении измеряемой детали.
1.12 При проведении процедуры очистки поверхностей измерительного инструмента соблюдать технику безопасности - использовать средства индивидуальной защиты от агрессивных химических веществ.
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1.13 Методы и периодичность метрологического обеспечения каждого измерительного инструмента, входящего в состав комплекта, устанавливаются нормативно-технической и эксплуатационной документацией на конкретное изделие, а также потребителем, в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 12 месяцев.
1.14 Метрологическое обеспечение проводится государственными региональными центрами метрологии или аккредитованными в соответствии с законодательством РФ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
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1.15 Транспортирование комплекта производится в соответствии с ГОСТ 13762-86, в индивидуальной упаковке, защищающей от ударов.
1.16 Транспортирование должно осуществляться в крытых транспортных средствах или в контейнерах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, с нанесением транспортировочной маркировки и манипуляционных знаков в соответствии с 
ГОСТ 14192-96.
1.17 Транспортная тара с упакованным изделием должна быть установлена так, чтобы исключалась возможность ее перемещения во время транспортирования.
1.18 В части воздействия климатических факторов внешней среды транспортирование комплекта должно осуществляться по условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69.
1.19 Хранение комплекта должно производиться в индивидуальной упаковке, по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов внешней среды.
1.20 Хранение производится в сухих, отапливаемых и вентилируемых помещениях, при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С и относительной влажности не более 80% при температуре +20 °С, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.
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1.21 Временной противокоррозионной защите подлежит измерительный инструмент с металлическими поверхностями.
1.22 Перед проведением консервации проверить измерительный инструмент на отсутствие коррозионных поражений металла и металлических покрытий и тщательно очистить все поверхности, нуждающиеся в защите.
1.23 Консервация производится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.014-78 в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +15 °С до +30 °С и относительной влажности до 60 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
1.24 Вариант защиты - ВЗ-1. Консервант - масло консервационное 
К-17 по ГОСТ 10877-76. Каждый измерительный инструмент комплекта завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.
1.25 Срок защиты без переконсервации - 2 года.
1.26 Данные по консервации заносятся в таблицу 9.1.
Таблица 9.1
	Дата
	Наименование работы
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия, подпись
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1.27 В составе материалов изделий, входящих в состав комплекта, не содержатся драгоценные материалы и цветные металлы.
1.28 В составе материалов изделий, входящих в состав комплекта, не содержатся вещества, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации.
1.29 Утилизация изделий, входящих в состав комплекта, должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также в порядке, установленном законами РФ:
- № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;
- № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
- № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,
а также другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.
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Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик комплекта «ВИК Элитест Эксперт» требованиям 
ТУ 3930-017-96651179-2015, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

	Дата продажи ____________
число, месяц, год
	_____________     _____________
расшифровка подписи                     подпись               
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	Комплект для визуального и измеритель-

	ного контроля «ВИК Элитест Эксперт»                              __________
              наименование						               заводской номер

	изготовлен в соответствии с ТУ 3930-017-96651179-2015 и признан годным к эксплуатации.

	_____________________
личная подпись
МП
______________________
число, месяц, год
	____________________
расшифровка подписи


[bookmark: _Toc225751086]Информация об изготовителе
ООО «Арион», ИНН 5260177584 
адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.
телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.
e-mail: xrs@xrs.ru			сайт: арион.рф
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