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А 15 MASTER 
ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
СУПЕРБЕЛАЯ 
АКРИЛОВАЯ
ПОЛУМАТОВАЯ 
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термостойкая | тиксотропная | полуматовая | колеруется | для внутренних работ

Эмаль акриловая A 15 MASTER предназначена для окраски радиаторов отопления и других металлических поверхностей. Образует ровное полуматовое покрытие без потеков. Применяется для внутренних работ.

ПРИМЕНЕНИЕ: неокрашенную ранее поверхность очистить от пыли, грязи, жиров, стальной щеткой очистить от ржавчины. Эмаль по металлу следует перемешать и при необходимости разбавить водой не более 5% от массы эмали. Перед применением эмали поверхность рекомендуем обработать антикоррозионной  грунтовкой по металлу A 14. Эмаль следует наносить в два слоя при температуре не ниже +5°С кистью, валиком или распылителем. По окончании работ инструменты промыть водой.

РАСХОД: 120 - 150 г/м² при нанесении в один слой в зависимости от типа поверхности. Рекомендуется нанесение эмали в два слоя с промежуточной сушкой 1 час.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 1-2 часа между слоями при температуре +20°С и относительной влажности 70±10%. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полный набор прочности - не менее, чем через 14 дней.         
[bookmark: _GoBack] ФАСОВКА:  1,2кг, 2,6кг, 13кг, 36кг.

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления.  При транспортировке  тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования инструмент промыть водой. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.
СОСТАВ: вода, ингибитор коррозии, функциональные добавки, пигмент, наполнители, сополимеракриловая дисперсия.

Изготовитель:   ООО «Тантал-4»
       141825, Московская область, 
Дмитровский район, 
с. Орудьево, ул. Фабричная, стр.90
		тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87
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