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                                                             А 20 MASTER
 КРАСКА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ 
СУПЕРБЕЛАЯ 
  ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

	
		                     [image: ]



матовая | колеруется | для наружных и внутренних работ
[bookmark: _GoBack]Краска на основе силиконовой эмульсии А 20 MASTER  применяется для наружной и внутренней окраски всех типов минеральных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей. Атмосферостойкое экологически чистое покрытие обладает уникальными технологическими свойствами. Паропроницаемость, обусловленная микропористостью, позволяет пропускать влагу в виде пара изнутри здания. Устойчивость силиконовой краски к косому дождю, способность отталкивать влагу, скатывающуюся в виде капель («эффект лотоса»), предотвращает проникновение дождевой воды и брызг в конструкцию. Краска придает поверхности  грязеотталкивающие свойства и устойчивость к действию водорослей и паразитирующих грибов. Краска производится в двух базах для колеровки: А и С. Колеруется в соответствии с каталогами RAL, Monicolor, NCS и другими.

ПРИМЕНЕНИЕ: силиконовую краску А 20 мастер перед применением следует перемешать и, при необходимости, разбавить водой не более 5% от массы. Окрашиваемую поверхность предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения (рекомендуем грунтовки TM Akvest). Краску следует наносить в два слоя на чистую сухую поверхность при температуре не ниже +5°С кистью, валиком или распылителем. При выполнении фасадных работ не наносить краску под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, в дождь и при высокой влажности воздуха. По окончании работ инструменты промыть водой.

РАСХОД: 150 – 180 г/м² (при нанесении в один слой) в зависимости от типа поверхности. Рекомендуется нанесение краски в два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 2-4 часов при температуре +20±2°С и относительной влажности (80±10)% . Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полный набор прочности - не менее, чем через 14 дней. 

ФАСОВКА:  7кг, 14кг, 45кг.
ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении. 
СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования инструмент промыть водой. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.
СОСТАВ: минеральные наполнители, пигмент (диоксид титана), силиконовая эмульсия, сополимеракриловая  дисперсия, вода, функциональные добавки. 

Изготовитель:   ООО «Тантал-4»
       141825, Московская область,
 Дмитровский район, с. Орудьево, 
ул. Фабричная, стр. 90
		тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87
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