|  | А 20 MASTER КРАСКА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ СУПЕРБЕЛАЯ ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ |
| --- | --- |

матовая | колеруется | для наружных и внутренних работ

Краска на основе силиконовой эмульсии А 20 MASTER  применяется для наружной и внутренней окраски всех типов минеральных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей. Атмосферостойкое экологически чистое покрытие обладает уникальными технологическими свойствами. Паропроницаемость, обусловленная микропористостью, позволяет пропускать влагу в виде пара изнутри здания. Устойчивость силиконовой краски к косому дождю, способность отталкивать влагу, скатывающуюся в виде капель («эффект лотоса»), предотвращает проникновение дождевой воды и брызг в конструкцию. Краска придает поверхности  грязеотталкивающие свойства и устойчивость к действию водорослей и паразитирующих грибов. Краска производится в двух базах для колеровки: А и С. Колеруется в соответствии с каталогами RAL, Monicolor, NCS и другими.

ПРИМЕНЕНИЕ: силиконовую краску А 20 мастер перед применением следует перемешать и, при необходимости, разбавить водой не более 5% от массы. Окрашиваемую поверхность предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения (рекомендуем грунтовки TM Akvest). Краску следует наносить в два слоя на чистую сухую поверхность при температуре не ниже +5°С кистью, валиком или распылителем. При выполнении фасадных работ не наносить краску под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, в дождь и при высокой влажности воздуха. По окончании работ инструменты промыть водой.

РАСХОД: 150 – 180 г/м² (при нанесении в один слой) в зависимости от типа поверхности. Рекомендуется нанесение краски в два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 2-4 часов при температуре +20±2°С и относительной влажности (80±10)% . Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полный набор прочности - не менее, чем через 14 дней.

ФАСОВКА:  7кг, 14кг, 45кг.

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования инструмент промыть водой. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.

СОСТАВ: минеральные наполнители, пигмент (диоксид титана), силиконовая эмульсия, сополимеракриловая  дисперсия, вода, функциональные добавки.