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TERNI 
ГРУНТОВКА КРОЮЩАЯ
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для улучшения адгезии | образует шероховатую поверхность | на основе акрилового связующего с кварцевым наполнителем | колеруется | для наружных и внутренних работ

Акриловая грунтовка TERNI TM Akvest с кварцевым наполнителем способствует выравниванию влагопоглощающих свойств штукатурок, с различным внешним видом  и создает идеальную основу для следующих слоев отделки. Грунтовка применяется как основа для декоративных штукатурок и как фоновый слой для покрытий большой толщины. При необходимости материал легко колеруется.
Грунтовка TERNI наносится на пористые и впитывающие поверхности из бетона, газобетона, гипсовых плит или ДСП. Образует прочное и долговечное покрытие. Подходит для наружных и внутренних работ.

ПРИМЕНЕНИЕ: перед нанесением адгезионную грунтовку TERNI следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10% от массы). Наносить на чистую сухую поверхность кистью или валиком при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С, относительной влажности воздуха не более 70%. После высыхания предотвратить оседание строительной пыли перед нанесением штукатурки.
РАСХОД:  0,1-0,15 кг/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:   1-2 часа при температуре +20±2°С и относительной влажности воздуха 70±10%.
ФАСОВКА: 5 кг, 15кг.
ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении. 
СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:  при попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Беречь от детей!!! Помещения вентилировать, остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в зарытом виде как бытовой мусор.  

СОСТАВ:  сополимеракриловая дисперсия, функциональные добавки, вода, наполнители, пигмент.
ПРИМЕЧАНИЕ: гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигаются только при использовании фирменных материалов TM Akvest.


Изготовитель:   ООО «Тантал-4»
       141825, Московская область,
 Дмитровский район, с. Орудьево,
 ул. Фабричная, стр. 90
		тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87
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