Режимы прокалки сварочных электродов общего применения*

	Марка электрода
	Температура прокалки, ºС
	Время прокалки, час

	ВСЦ-4М
	60
	1

	МР-3
	170-200
	1

	МР-3М
	140-180
	0,5

	ОЗС-3
	150-170
	1

	ОЗС-4
	120-160
	0,7

	ОЗС-4И
	140-180
	0,5

	ОЗС-6
	150-180
	1

	ОЗС-12
	
	0,5

	ОЗС-12И
	140-180
	

	ОЗС-33
	350-380
	1

	ОМА-2
	120
	

	УОНИ-13/45
	250-300


	

	УОНИ-13/55
	
	

	УОНИ-15/55К
	
	

	УОНИ-13/55ТЖ
	350-400
	1-2

	УОНИ-13/55У
	250-300
	1


*Рекомендации завода-изготовителя сварочных электродов АО «СпецЭлектрод» г.Москва

Более подробную информацию о режимах сушки и прокалки следует смотреть в нормативной документации на соответствующую марку электродов.
1. ВНИМАНИЕ!!

1.Запрещается устанавливать температуру в рабочей камере выше 400ºС во избежание выхода из строя нагревательного элемента и термочувтвительного элемента реле-регулятора.

2.Трубчатый электронагреватель (ТЭН), являющийся источником нагрева, имеет некоторую инерционность, т.е. после отключения по достижении заданной терморегулятором температуры, нагрев ТЭН в рабочей камере продолжается и температура повышается на величину (20…80)С.   В связи с этим, рекомендуется устанавливать значение температуры несколько ниже, чем предусмотрено нормативными документами на данную марку электродов. 
в процессе выполнения циклов сушки или прокалки в помещении, где установлена печь, возможно значительное задымление, поэтому рекомендуется устанавливать изделие в зоне действия вытяжной вентиляции
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В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электропечь ЭПСЭ50-400.01М предназначена для сушки и прокалки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях с относительной влажностью окружающего воздуха  80%.

Климатическое исполнение УХЛ, категория помещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение электропечи ЭПСЭ50-400.01М. 

Электропечь может использоваться в любой отрасли народного хозяйства.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики электропечи  приведены в Таблице 1.

                                                                                                                 Таблица 1

	Номинальное напряжение переменного однофазного тока, В
	220

	Номинальная мощность, кВт
	1,7

	Частота тока, Гц
	50

	Класс защиты от поражения электрическим током
	1

	Максимальная допустимая рабочая температура в камере,(-5(С)
	400

	Предел допустимой настройки терморегулятора, (С
	0-400

	Время разогрева электропечи до номинальной температуры  с полной загрузкой, мин, не более
	130

	Единовременная загрузка электропечи с равномерным распределением электродов на полках, кг
	50

	Размеры рабочего пространства, мм              ширина

                                                                             длина

                                                                             высота
	300
520

185

	Габаритные размеры, мм                                 ширина

                                                                             глубина
                                                                             высота
	535
645
345

	Масса изделия, кг, не более
	22

	Установочный срок службы, лет, не менее
	10
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ЗАО «НОВЭЛ»

456384, г.Миасс, Челябинской обл.,пос. Ленинск
                  (наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

ТАЛОН  №

на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

электропечи ЭПСЭ50-400.01М  
Продан(а)  магазином  _____________________________________

                                наименование и номер

_________________________________________________________

магазина  и  его  адрес

Дата  продажи

Штамп  магазина_________________________

                                                                             личная подпись продавца

Выполнены работы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель                                                   Владелец              

______________________                         _______________

    фамилия, имя, отчество                                          подпись

_________________________________________________________

наименование  предприятия, выполнившего  ремонт

_________________________________________________________

и  его  адрес

         М.П.

_________________________________________________________

должность  и  подпись  руководителя  предприятия,

выполнившего  ремонт

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Работы по техническому обслуживанию производите только при отключенной от сети электропечи.

Не допускайте к техническому обслуживанию электропечи лиц, не ознакомленных с настоящим руководством по эксплуатации.

До монтажа храните электропечь в сухом помещении при температуре воздуха 

(5-40)(С.

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

 Электропечь  ЭПСЭ50-400.01М , оснащенная пультом управления с реле-регулятором ТРМ-501 зав.№______________ соответствует  требованиям  ТУ3442-016-36901397-01 и признана годной к эксплуатации
Дата изготовления_____________       Штамп ОТК______________________________

Продана __________________________________________________________________________

                                             (наименование предприятия торговли)

Дата продажи__________________                             Подпись _____________________

В процессе приемо-сдаточных испытаний возможно незначительное обгорание покрытия лицевой панели и дверки электропечи.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу электропечи при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю, но не более 1,5 лет с момента изготовления.

Бесплатный ремонт в гарантийный период производится при наличии паспорта на изделие и заполненного продавцом талона на гарантийный  ремонт.

Гарантия не распространяется на случаи механических повреждений, включая вмятины и царапины, неправильной установки изделия, применения изделия не по назначению.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

             - Электропечь  ЭПСЭ50-400.01М                                                                   1 шт.;

            - Руководство по эксплуатации  реле-регулятора ТРМ-501                         1 экз.;

             - Руководство по эксплуатации электропечи                                                 1 экз.;

              - Упаковочная тара                                                                                           1 шт.

4.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ
К работе с электропечью допускается только специально обученный персонал, знающий ее конструкцию и правила обслуживания, принцип действия установленной на ней электроаппаратуры  и схему ее питания, а также правила безопасности при эксплуатации электроустановок, работающих под напряжением до 1000 В.

Перед началом работы с электропечью необходимо убедиться  в ее исправности, правильном подключении к электросети и контуру заземления.

При нарушении нормальной работы электропечи следует отключить ее от сети и принять меры к устранению неисправностей.

Ремонтные работы можно вести только после снятия напряжения с установки.

Заземляющий проводник сечением не менее фазного должен быть надежно присоединен к заземляющему контакту розетки. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОПЕЧЬЮ ПРИ НЕНАДЕЖНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

5.УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПЕЧИ

Электропечь представляет собой нагревательное устройство с автоматическим выполнением цикла сушки и прокалки. Печь оснащена микропроцессорным реле-регулятором ТРМ-501 «ОВЕН» со встроенным таймером, осуществляющим управление процессом регулирования температуры в рабочей камере в соответствии с выбранным режимом работы.
Пульт обеспечивает запуск внутреннего таймера по достижении заданной температуры и отключение питания печи по истечении установленного времени таймера с выдачей сообщения о прекращении процесса. Индикатор пульта отображает текущую температуру в рабочей камере, установленную температуру прокалки, текущее состояние таймера, установленное время прокалки, а также отображает аварийные ситуации, связанные с неисправностью термодатчика или выходом печи за пределы температурного режима, предусмотренного конструкцией термодатчика.
Электропечь имеет прямоугольную форму (Рис 1). Основными узлами электропечи являются корпус 1, рабочая камера 2, дверь 3 и пульт управления.  Рабочая камера изолируется термостойким материалом  и алюминиевой фольгой. Внутри камеры установлены две полки 4, на которые укладываются  прокаливаемые электроды. Рабочая камера нагревается двумя трубчатыми электронагревателями 5 (1 сверху и 1снизу) мощностью по 0,85 кВт  каждый. На верхней стенке рабочей камеры установлен патрубок для дренирования рабочего пространства в камере. На лицевой панели пульта выведено табло индикации реле-регулятора ТРМ-501   и установлен сетевой выключатель..[image: image4.wmf][image: image5.jpg]L HOBDJI
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                                                6.ПОРЯДОК  РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОПЕЧЬЮ
ВНИМАНИЕ! Перед запуском печи в эксплуатацию внимательно изучите «руководство по эксплуатации реле-регулятора ТРМ-501».
· Загрузить электропечь, распределив  электроды равномерно по лоткам. Лотки расположить на полках с зазором между лотками и стенками. Общий вес электродов в печи не более 50 кг;

· закрыть плотно дверь;

· температура электропечи при загрузке электродов должна быть не более 100(С;

· вставить вилку шнура питания в розетку, включить клавишу «сеть» пульта управления.
· установить необходимую температуру,  следуя пункту 4.3.3 «Руководства по эксплуатации ТРМ-501». Предел установки температуры: (0…400)ºС.
(по умолчанию выставлено значение температуры 100ºС).
ВНИМАНИЕ!!

Запрещается устанавливать температуру в рабочей камере выше 400ºС во избежание выхода из строя нагревательных элементов и термочувтвительного элемента реле-регулятора.
-     произвести задание уставки таймера, следуя пункту 4.3.4 «Руководства по эксплуатации ТРМ-501» . Предел установки времени таймера: (0…999) мин. (по умолчанию выставлено значение времени 30 мин.)
Переход в режим «работа» происходит автоматически после ввода значения времени и кратковременного нажатия кнопки «ПРОГ» на панели управления реле-регулятора. При этом на экране отображается показание текущей температуры в камере нагрева, а светодиоды сигнализируют о ходе регулирования и управления процессом нагрева. Назначение элементов индикации и управления прибором  изложены в таблице 3.1 и разделах 4.2.3 и 4.2.4 «Руководства по эксплуатации реле-регулятора ТРМ-501».
    Заданные параметры температуры и времени сохраняются в энергонезависимой памяти прибора после его выключения.
Как только температура в рабочей камере достигнет установленного значения,  начнется обратный отсчет времени (об этом свидетельствует мигание индикатора «часы» с интервалом в 1 секунду), отключится индикатор состояния контактов реле. В течении всего времени прокалки индикатор состояния контактов будет периодически включаться и отключаться в зависимости от текущей температуры в рабочей камере.
     По окончании счета времени таймер остановится, индикатор состояния контактов погаснет и на экране прибора отобразится надпись «End». Индикатор «часы» при этом будет мигать с частотой 3 раза в секунду.

-   нажатием кнопки «▲» перевести регулятор в режим индикации текущей температуры;
· осуществить охлаждение электродов с печью до температуры 100-150(С;

· отключить выключатель «сеть»;

· разгрузить электропечь.

-      вынуть вилку кабеля питания из розетки.

Рис.1. Схематическое устройство и габаритные размеры электропечи 
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КОРЕШОК  ТАЛОНА  №





на гарантийный ремонт  (на  техническое обслуживание)





Изъят  «_____»______________20___г.                  Исполнитель___________________


                                                                                                            фамилия, имя, отчество





( линия  отреза)
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