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Эпоксидная двухкомпонентная эмаль «Эпокстон».

1.1 Покрытие на основе грунт-эмали, состоящее из двух слоев толщиной от 120 до 140 мкм предназначено для длительной антикоррозионной защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в условиях умеренно-холодного климата (УХЛ 1) на срок не менее 10 лет до балла АЗ1 и АД5 по ГОСТ 9.407.
1.2 Перед окрашиванием металлическая поверхность должна быть чистой и сухой.
Очистку проводят абразивоструйным методом до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени Sa 2 1/2 ,  P Sa 2 1/2  по ИСО 8501-1, ИСО 8501-2, либо ручная или механизированная очистка до степени 3 по ГОСТ 9.402 или до степени St 2, PS t 2 по ИСО 8501-1,  ИСО 8501-2.Далее поверхность обеспыливают с помощью обдува сжатым воздухом.
1.3 Перед применением  компонент А грунт-эмали тщательно перемешать до получения однородной массы. В компонент А добавить отвердитель компонент Б  и перемешать до однородного состояния, после чего выждать 15-30 мин., при необходимости разбавить до нужной вязкости и приступить к покраске.

После смешения компонента А грунт-эмали с отвердителем (компонент Б) грунт-эмаль должна быть использована в течение 4 ч.

1.4 Грунт-эмаль наносят на поверхность методами комбинированного, безвоздушного и  пневматического распыления, кистью или валиком.
1.4.1 При использовании комбинированного распыления грунт-эмаль разбавляют растворителем в количестве  от 5 до 15 %, до рабочей вязкости 60-100 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. Рекомендуемое давление на материал 90-120 атм, давление воздуха на распыление до 3 атм, размер сопла от 0,011 до 0,017 дюймов, угол распыления от 10 до 60 0 С
1.4.2 При использовании метода безвоздушного распыления  грунт-эмаль используют в состоянии поставки смешанную с отвердителем или разбавляют до рабочей вязкости растворителем в количестве до 5 %. Рекомендуемое давление от 150 до 280 бар, размер сопла от 0,013 до 0,025 дюймов, угол распыления от 20 до 80 0 С.
1.4.3 При использовании метода пневматического распыления грунт-эмаль разбавляют до рабочей вязкости 40-45 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, растворителем в количестве 15-25 %.

Для подкраски кистью или валиком рекомендуется разбавлять растворителем до 5%.
1.5 Теоретический расход грунт-эмали при толщине 80 мкм  составляет 200 г/м².
1.6 После окончания работ инструмент следует немедленно очистить с помощью органических растворителей (растворителем , растворителем марки 646 по ГОСТ 18188).
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