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Новое поколение суперпластификаторов в технологии бетонов
Суперпластификатор (гиперпластификатор) для бетонов

«АрмМикс Суперпласт-ПК»

Суперпластификатор «АрмМикс Суперпласт-ПК» - продукт на основе модифицированных эфиров поликарбоксилатов.

Эксплуатационные свойства продукта

· Обеспечивает получение бетонных смесей с увеличенным временем сохранения подвижности с обеспечением высокой ранней и конечной прочности.

· Значительно снижает водопотребность бетонных смесей.
· Содержит поверхностно-активные компоненты, создающих замкнутую систему воздушных микропор и позволяющих получать повышенные марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости.

· Эффективно применяется как с низкими так с высокими расходами цемента.

· Получение высоких классов бетонов по прочности с более низким расходом цемента.

· Позволяет сократить время и энергетические затраты на вибрирование бетонной смеси, или полностью отказаться от него.
· Улучшает качество поверхности бетона.
· Значительно увеличивает активность цементов.

· Позволяет снизить время и/или температуру тепловой обработки или полностью отказаться от ТВО.

Область применения

· Высокоподвижные и самоуплотняющиеся бетонные смеси с длительной сохраняемостью подвижности.
· Бетоны с высокими значениями ранней и конечной прочности.
· Конструкционный бетон, в том числе преднапряженный.

· Монолитные, сборно-монолитные, железобетонные конструкции и изделия. 
Изделия подвергаемые ТВО. 

Рекомендации по применению 
Добавка «АрмМикс Суперпласт-ПК» является готовой к использованию жидкой добавкой, которую вводят в бетонную смесь вместе с водой затворения (предпочтительно, с последней третью воды). Для достижения максимального результата рекомендуется вводить добавку в воду после того, как все другие компоненты уже находятся в миксере, или после добавления в смесь, по крайней мере, 50% используемой воды. Не рекомендуется вводить добавку в сухую смесь. Целесообразно обеспечить достаточное время смешивания, после введения добавки.

Точную дозировку добавки определяют в лаборатории путем проведения пробных замесов в зависимости от требуемых технико-экономических факторов.    

Технические характеристики

	Вид добавки
	Суперпластификатор водоредуцирующего

действия

	Наименование 
	АрмМикс Суперпласт-ПК

	Внешний вид
	Жидкость от полупрозрачного до светло-желтого (светло-коричневого) цвета

	Плотность раствора, кг/дм3
	1,070 - 1,090

	Водородный показатель pH
	6,0 – 9,0

	Содержание Cl- иона, в масс %, не более
	0,1

	Границы дозировки, в % от массы цемента
	0,2 - 1,8

	Оптимальная дозировка, в % от массы цемента
	0,4 - 0,7

	Транспортирование и хранение
	По ГОСТ 24211, при температуре не ниже +5°С и не выше +50°С, в герметично закрытой таре

	Срок хранения
	1 год со дня изготовления

	Форма поставки
	Пластиковые канистры 1, 5, 10 л, бочки 200 л, кубовые емкости 1000 л.


Совместимость
Для получения необходимых свойств бетонных смесей при использовании «АрмМикс Суперпласт-ПК» с другими добавками, необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси. Не рекомендуется совместное применение «АрмМикс Суперпласт-ПК» с другими пластифицирующими добавками на основе нафталинов.
Требования по безопасности при работе с добавкой
Добавка «АрмМикс Суперпласт-ПК» является веществом малоопасным и относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Добавка не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах. Введение добавки в бетонную смесь не изменяет токсиколого-гигиенических характеристик бетона. Затвердевший бетон с добавкой в воздушную среду токсичных веществ не выделяет.


При любых возникающих вопросах по применению продукции, предлагаем обратиться в отдел продаж ООО «Альянс-Строительные Технологии» или к официальным дилерам.
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