Инструкция по применению СТЖ «Барьер», арт.724
г. Омск (3812) т\ф 36-75-05, 
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Декларация о соответствии ТР ТС № RU Д-RU.ММ04.В.05260

Сертификат соответствия № РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ОСП28.97053      
ТУ 0258-009-90275031-2014
     Средство техническое жидкое (СТЖ) «Барьер», арт.724 применяется для смазывания опалубки любой сложности из любого материала (металл, пластик, дерево, ламинированная фанера, полиуретан), в строительстве и в монолитном домостроении. Средство изготовлено на основе смеси высококачественных минеральных масел и пакета присадок, обладающих защитными, противокоррозионными и очищающими свойствами. 
Преимущества:

- при нанесении смазки максимально тонким слоем без лужиц  и подтеков обеспечивается высококачественная поверхность изделия категории А2 под «чистовую отделку».

- смазка не ухудшает прочностные характеристики лицевых слоев бетона

- обеспечивает легкую и быструю распалубку без налипания бетона,

- может наноситься на поверхность неочищенную от остатков цемента и въевшейся ржавчины;

- легко наносится на поверхность любым способом, в том числе методом распыления, что сокращает расход смазки на 20-50 %;

- независимо от состояния опалубки, обеспечивает точное воспроизведение геометрии формы (острые углы, мелкие детали, отверстия), 

- может использоваться при температуре до -15 0С.

- консервирует деревянную опалубку от проникающей воды, защищает от коррозии стальную опалубку и способствует ее очищению от ранее образовавшихся цементных наростов.
- может использоваться в качестве консервационной смазки для долговременной защиты металлической опалубки от коррозии.
Рекомендации по применению:

СТЖ «Барьер», арт.724 используется в состоянии поставки. Перед применением перемешать. 
Средство наноситься любым способом – валиком, кистью, ветошью или с помощью распылителя.

При использовании распылителя с диаметром выходного отверстия форсунки 0,2мм и давлении 5-6 атм. расход смазки составляет 15-25 гр/м2.
Для наилучшего нанесения на форму средство рекомендуется подогревать до 20-30 0С. 
В зимнее время СТЖ может применяться  при температуре до -150С. Для снижения вязкости можно добавлять солярку в соотношении 1:1. 
Меры безопасности.

     СТЖ «Барьер», арт.724 – взрывопожаробезопасное вещество, на воздухе не разлагается с выделением вредных веществ. По степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные по ГОСТ 12.1.007). При непродолжительном контакте не вызывает раздражения кожных покровов персонала. При попадании СТЖ в глаза и на другие слизистые оболочки - промыть большим количеством холодной воды. При необходимости обратиться к врачу. При нанесении СТЖ «Барьер» путем распыления рекомендуется применять средства индивидуальной защиты (защитные очки). 

Условия хранения и транспортировки.
СТЖ «Барьер», арт.724 хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении в таре производителя, при температуре  от -400 С до +400 С, вдали от сильных окислителей, открытого огня и отопительных приборов. 
Гарантийный срок хранения - 12  месяцев. Срок годности средства не ограничен. По истечении гарантийного срока хранения СТЖ может использоваться при сохранении всех показателей.
Продукцию перевозят в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
