Клей- Шовный заполнитель используется для склеивания и заделки трещин натурального камня, керамогранита и крупноформатной плитки.
· Позволяет достичь малой толщины стыков.
· Высокая прочность
· Стоек к УФ воздействию
· Не растрескивается
· Состав полупрозрачен и легко окрашивается колеровочными пастами для эпоксидный смол ( не более 5%)
· Температура применения от +10С

Перед применением необходимо продержать   около 24 часов при температуре 17С до 28С
Компоненты А и В смешать тщательно до получения однородного состава. Придерживаться при смешивании соотношения 2:1 по весу. Работы производить при комнатной температуре не менее +10С. Рабочее время состава около 20 мин при +20С.
Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
Используйте разные чистые шпатели для разных компонентов и для смешивания.
Шпатели рекомендованы деревяные и пластиковые.
Нанеся клей на поверхность, тщательно прижать и зафиксировать в требуемом положении.
Не ранее чем  через 6-8 часов  можно подвергать воздействию минимальной нагрузки, через 14-16 часов  можно начинать подвергать последующей обработке. Время полного отвержения 6 суток при 20С
Меры предосторожности
НЕ разбавлять водой и растворителями. Хранить в недоступном месте от детей.
Не оставлять при хранении емкость открытой
Рабочее место должно быть проветриваемым
Избегайте попадание состава на кожу, слизистую, в глаза. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды.
При попадании на глаз и слизистую оболочку необходимо тщательно промыть водой и обратиться к врачу.
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