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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ULTIMA 306 каучуковый клей для всех видов работ


	Внешний вид
	Вязкая масса бежевого цвета

	Диапазон рабочих температур
	– 30°C ～+ 60°C

	Температура хранения
	Хранить в прохладном, сухом месте
 +/- 21°C

	Температура нанесения
	– 20°C  ～ + 38°C.   

	Время первичной полимеризации
	5～10 мин

	Время полной полимеризации
	24 часа

	Совместимость с другими материалами
	Может использоваться во влажных помещениях. Используется для монтажа зеркал. 
Возможно использование с ПВХ, но не с полиэтиленом или полипропиленом.
После затвердевания продукт является водооталкивающим, но во время монтажа следует избегать контакта с водой.

	Срок годности
	24 месяца

	Указания по применению:











	Очистить рабочую поверхность от загрязнений (масла, воды, пыли).
Отрезать носик, установить насадку и выдавить при помощи пистолета.
Метод склеивания несущих конструкций: Клей может склеивать несущие конструкции. Нанесите клей на склеиваемые поверхности. Оставить сохнуть на 5 мин. Прижать склеиваемые поверхности друг к другу, а при необходимости скрепить.

	PH значение
	5.5

	Температура кипения
	(101.3kPa) 39.75℃～90℃

	Температура плавления
	－5℃

	Относительная плотность
	20℃/4℃   ≥1.06 

	Относительная плотность пара
	≥1.06

	
Давление пара
	(0℃)    19.7кПа  (10℃)   30.6 кПа
(20℃)   46.5 кПа  (30℃)   68.2 кПа
(35℃)   80.00 кПа 

	Критическая температура
	237℃

	Критическое давление
	6.17MПа

	Температура самовоспламенения
	470℉ (224℃)

	Растворимость
	Смешивается с эфирами, хлороформом, ацетоном, циклогексаном и прочими органическими растворителями 
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